ICS 30.020

T 40

团体标准

T/CSAE  XXXXX—XXXX

CK-4、FA-4 柴油机油

CK-4、FA-4 Diesel engine oils

（报批稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX-XX实施

中国汽车工程学会   发布

目录

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 产品分类与标记	3

4 技术要求及试验方法	3

5 检验规则	7

6 标志、包装、运输和贮存	8

7 有关说明事项	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国汽车工程学会提出并归口。

本标准非等效采用ASTM D4485：2018a《发动机油性能规格标准》（英文版）、SAE J300：2015《发动机油黏度分类》（英文版）、SAE J183：2017《发动机油性能及发动机使用性能分类》（英文版）、GB 11122：2006《柴油机油》（中文版）标准制定。

本标准主要起草单位：中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油研究开发中心、东风商用车有限公司、中国石化润滑油有限公司、江淮汽车集团股份有限公司、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。

本标准主要起草人：金鹏、段况华、汤仲平、徐小红、何大礼、吴章辉、朱珠、赵磊、王兆远、张倩。

本标准为首次发布。

CK-4、FA-4柴油机油

- 范围

规范本标准规定了CK-4、FA-4柴油机油的技术要求和试验方法、产品分类、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准所属产品CK-4适用于以柴油为燃料的高速、四冲程柴油发动机，并可代替CJ-4、CI-4、CH-4、CF-4柴油机油。

本标准所属产品FA-4适用于以柴油为燃料的高速、四冲程柴油发动机，FA-4为节能型柴油机油，必须在发动机厂家有推荐的环境下使用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 260  石油产品水含量的测定（蒸馏法）

GB/T 265  石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 388  石油产品硫含量测定法(氧弹法)

GB/T 511  石油和石油产品及添加剂机械杂质测定法

GB/T 1995  石油产品黏度指数计算法

GB/T 2433  添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法

GB/T 2541  石油产品黏度指数算表

GB/T 3535  石油产品倾点测定法

GB/T 3536  石油产品闪点和燃点的测定  克利夫兰开口杯法

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 6538  发动机油表观黏度的测定  冷启动模拟机法

GB/T 9170  润滑油及燃料油中总氮含量测定法(改进的克氏法)

GB 11122  柴油机油

GB/T 11140  石油产品硫含量的测定  波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 12579  润滑油泡沫特性测定法

GB/T 17040  石油和石油产品硫含量的测定  能量色散X射线荧光光谱法

GB/T 17476  使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法（电感耦合等离子体发射光谱法）

GB/T 17674  原油及其产品中氮含量的测定  化学发光法

NB/SH/T 0059 润滑油蒸发损失的测定  诺亚克法

SH/T 0164  石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0172  石油产品硫含量测定法（高温法）

SH/T 0251  石油产品碱值测定法（高氯酸电位滴定法）

SH/T 0296  添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法（比色法）

NB/SH/T 0562  低温下发动机油屈服应力和表观黏度测定法

SH/T 0618  高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法(雷范费尔特法)

SH/T 0631  润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫和锌测定法（Ｘ射线荧光光谱法）

SH/T 0656  石油产品及润滑剂中碳、氢、氮测定法（元素分析仪法）

SH/T 0703  润滑油在高温高剪切速率条件下表观黏度测定法

SH/T 0704  石油及石油产品中氮含量测定法（舟进样化学发光法）

SH/T 0749  润滑油及添加剂中添加元素含量测定法（电感耦合等离子体发射光谱法）

SH/T 0751  高温和高剪切速率下黏度测定法（锥形塞粘度计法）

SH/T 0754  柴油机油在135℃下腐蚀性能评定法

SH/T 0782  柴油机油性能评定法（开特皮勒1K/1N法）

NB/SH/T 0822 润滑油中硫、磷、钙和锌含量的测定（能量色散X射线荧光光谱法）

NB/SH/T 0824 润滑油中添加剂元素含量的测定（电感耦合等离子体原子发射光谱法）

NB/SH/T 0862 用过发动机油低温下屈服应力和表观黏度测定法

NB/SH/T 0884柴油机油性能的评定 康明斯ISM法

NB/SH/T 0924 柴油机油抗磨损性能的评定 随动滚柱磨损(RFWT)法

ASTM D4485  发动机油性能规格标准（ASTM D4485：Standard Specification for Performance of Active API Service Category Engine Oil）

ASTM D5966  评定轻型柴油机油中滚子从动件磨损用发动机油的试验方法（ASTM D5966： Test Method for Evaluation of Engine Oils for Roller Follower Wear in Light-Duty Diesel Engine）

ASTM D6750  高速单缸柴油机油评价的标准试验方法—1K程序（0.4%燃料硫）和1N程序（0.04%燃料硫）（ASTM D6750:Test Methods for Evaluation of Engine Oils in a High-Speed，Single-Cylinder Diesel Engine—1K Procedure(0.4% Fuel Sulfur) and 1N Procedure(0.04% Fuel Sulfur)）

ASTM D6896  用过发动机油低温下屈服应力和表观黏度测定法（ASTM D6896: Test Method for Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Used Engine Oils at Low Temperature）

ASTM D7109  用欧洲柴油喷射设备测定含聚合物液体的剪切安定性标准试验方法（柴油喷嘴法）（ASTM D7109： Test Method for Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a European Diesel Injector Apparatus at 30 and 90 Cycles）

ASTM D7156  柴油机油T-11发动机评定法（ASTM D7156：Standard Test Method for Evaluation of Diesel Engine Oils in the T-11 Exhaust Gas Recirculation Diesel Engine）

ASTM D7216  密封橡胶相容性试验（D 7216 Test Method for Determining Automotive Engine Oil Compatibility with Typical Seal Elastomers）

ASTM D 7422  柴油机油T-12（EGR）发动机评定法 （ASTM D 7422：Test Method for Evaluation of Diesel Engine Oils in the T-12 Exhaust Gas Recirculation Diesel Engine）

ASTM D7468  康明斯ISM测试评价方法（ASTM D7468：Test Method for Cummins ISM Test）

ASTM D 7484  用康明斯ISB中负荷柴油发动机评价汽车发动机油阀系磨损的试验方法（Test Method for Evaluation of Automotive Engine Oil for Valve-Train Wear Performance in Cummins ISB Medium-Duty Diesel Engine）

ASTM D 7549  在高功率条件下用卡特彼勒C13试验程序评价重负荷发动机油的评价方法（Test Method for Evaluation of Heavy-Duty Engine Oil under High Output Conditions ——Caterpillar C13 Test Procedure）

ASTM D 8047  用卡特彼勒C13（涡轮直喷柴油发动机）评价发动机油空气释放性的试验方法（Test Method for Evaluation of Engine Oil Aeration Resistance in a Caterpillar C13 Direct-Injected Turbo-charged Automotive Diesel Engine）

ASTM D 8048  用T-13柴油发动机评价柴油发动机油的试验方法（Test Method for Evaluation of Diesel Engine Oils in T-13 Diesel Engine）

SAE J300  发动机油黏度分类（Engine Oil Viscosity Classification）

SAE J183  发动机油性能及发动机使用性能分类（Engine Oil Performance and Engine Service Classification）

- 产品分类与标记

  - 产品分类

- 本标准包括CK-4、FA-4柴油机油2个品种。

- 按油品黏度等级不同，CK-4品种包含0W-30、0W-40、5W-30、5W-40、5W-50、10W-30、10W-40、10W-50、15W-30、15W-40、15W-50、20W-40、20W-50、20W-60、30、40、50、60共18个黏度等级。

按油品黏度等级不同，FA-4品种包含0W-30、5W-30、10W-30、15W-30共4个黏度等级。

  - 产品标记

- 柴油机油产品标记为：质量等级  黏度等级  产品名称 标准号

- 示例：CK-4 10W-30 柴油机油 T/CSAE XXXXX。

- FA-4 10W-30 柴油机油T/CSAE XXXXX。

- 技术要求及试验方法

柴油机油产品的技术要求和试验方法见表1、表2和表3。

  - 柴油机油黏温性能要求见表1。

  - 柴油机油理化性能要求见表2。

  - 柴油机油使用性能要求见表3。

表1 柴油机油黏温性能要求

| 项目 |  | 低温动力黏度/（mPa•s） 不大于 | 低温泵送黏度/（mPa•s） 在无屈服应力时 不大于 | 运动黏度（100℃）/（mm2/s） | 高温高剪切黏度（150℃，106s-1）/（mPa•s） 不小于 | 黏度指数 不小于 | 倾点，℃ 不高于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 |  | GB/T 6538 | NB/SH/T 0562 | GB/T 265 | SH/T 0618a、SH/T 0703、SH/T 0751 | GB/T 2541、GB/T 1995 | GB/T 3535 |
| 质量等级 | 黏度等级 | - | - | - | - | - | - |
| CK-4 | 0W-30 | 6200（-35℃） | 60000（-40℃） | 9.3～<12.5 | 3.5 | - | -40 |
|  | 0W-40 | 6200（-35℃） | 60000（-40℃） | 12.5～<16.3 | 3.5 | - |  |
|  | 5W-30 | 6600（-30℃） | 60000（-35℃） | 9.3～<12.5 | 3.5 | - | -35 |
|  | 5W-40 | 6600（-30℃） | 60000（-35℃） | 12.5～<16.3 | 3.5 | - |  |
|  | 5W-50 | 6600（-30℃） | 60000（-35℃） | 16.3～<21.9 | 3.7 | - |  |
| CK-4 | 10W-30 | 7000（-25℃） | 60000（-30℃） | 9.3～<12.5 | 3.5 | - | -30 |
|  | 10W-40 | 7000（-25℃） | 60000（-30℃） | 12.5～<16.3 | 3.5 | - |  |
|  | 10W-50 | 7000（-25℃） | 60000（-30℃） | 16.3～<21.9 | 3.7 | - |  |
|  | 15W-30 | 7000（-20℃） | 60000（-25℃） | 9.3～<12.5 | 3.5 | - | -25 |
|  | 15W-40 | 7000（-20℃） | 60000（-25℃） | 12.5～<16.3 | 3.7 | - |  |
|  | 15W-50 | 7000（-20℃） | 60000（-25℃） | 16.3～<21.9 | 3.7 | - |  |
|  | 20W-40 | 9500（-15℃） | 60000（-20℃） | 12.5～<16.3 | 3.7 | - | -20 |
|  | 20W-50 | 9500（-15℃） | 60000（-20℃） | 16.3～<21.9 | 3.7 | - |  |
|  | 20W-60 | 9500（-15℃） | 60000（-20℃） | 21.9～<26.1 | 3.7 | - |  |
|  | 30 | - | - | 9.3～<12.5 | 3.5 | 75 | -15 |
|  | 40 | - | - | 12.5～<16.3 | 3.7 | 80 | -10 |
|  | 50 | - | - | 16.3～<21.9 | 3.7 | 80 | -5 |
|  | 60 | - | - | 21.9～<26.1 | 3.7 | 80 | -5 |
| FA-4 | 0W-30 | 6200（-35℃） | 60000（-40℃） | 9.3～<12.5 | 2.9~3.2 | - | -40 |
|  | 5W-30 | 6600（-30℃） | 60000（-35℃） | 9.3～<12.5 | 2.9~3.2 | - | -35 |
|  | 10W-30 | 7000（-25℃） | 60000（-30℃） | 9.3～<12.5 | 2.9~3.2 | - | -30 |
|  | 15W-30 | 7000（-20℃） | 60000（-25℃） | 9.3～<12.5 | 2.9~3.2 | - | -25 |
| a为仲裁方法 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 柴油机油理化性能要求

| 项目 | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CK-4 | FA-4 |  |
| 水分/%（体积分数） 不大于 | 痕迹 | 痕迹 | GB/T 260 |
| 泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）/（mL/mL） 24℃ 不大于 93.5℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 10/0 20/0 10/0 | 10/0 20/0 10/0 | GB/T 12579 |

表2（续）

| 项目 | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CK-4 | FA-4 |  |
| 蒸发损失/%（质量分数） 不大于 诺亚克法（250℃，1h） | 13 | 13 | NB/SH/T 0059 |
| 机械杂质/%（质量分数） 不大于 | 0.01 | 0.01 | GB/T 511 |
| 碱值（以KOH计）/（mg/g） | 报告 | 报告 | SH/T 0251 |
| 硫酸盐灰分/%（质量分数） 不大于 | 1.0 | 1.0 | GB/T 2433 |
| 闪点（开口）/℃ 不低于 | 200（0W、5W多级油）； 205（10W多级油）； 215（15W、20W多级油）； 220（30） 225（40） 230（50） 240（60） | 200（0W、5W多级油）； 205（10W多级油）； 215（15W多级油）； | GB/T 3536 |
| 硫含量/%（质量分数） 不大于 | 0.4 | 0.4 | GB/T 388、GB/T 11140 、GB/T 17040、GB/T 17476、SH/T 0172、SH/T O631、SH/T 0749、NB/SH/T 0822、NB/SH/T 0824a |
| 磷含量/%（质量分数） 不大于 | 0.12 | 0.12 | GB/T 17476、SH/T 0296、SH/T 0631、SH/T 0749、NB/SH/T 0822、NB/SH/T 0824a |
| 氮含量/%（质量分数） | 报告 | 报告 | GB/T 17674、GB/T 9170、SH/T 0656、SH/T 0704 |
| a为仲裁方法 |  |  |  |

表3 柴油机油使用性能要求

| 项目 | 质量指标 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CK-4 |  | FA-4 |  |  |
| T-12 顶环失重/mg 不大于 缸套磨损/μm 不大于 | 一次试验 105 24.0 | 二次试验 105 24.0 |  | 三次试验 105 24.0 | ASTM D7422 |
| T-13 EOT试验油红外峰值/Abs.， 不大于 黏度增长（40℃）/% 不大于 平均油耗/（48h～192h）（g/h） 不大于 | 一次试验 125 75 报告 | 二次试验 130 85 报告 |  | 三次试验 133 90 报告 | ASTM D8048 |

表3（续）

| 项目 | 质量指标 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CK-4 |  | FA-4 |  |  |
| T-11试验 100℃黏度增长4mm2/s时的TGA烟炱量/% 不小于 100℃黏度增长12mm2/s时的TGA烟炱量/% 不小于 100℃黏度增长15mm2/s时的TGA烟炱量/% 不小于 | 一次试验 3.5 6.0 6.7 | 二次试验 3.4 5.9 6.6 |  | 三次试验 3.3 5.9 6.5 | ASTM D7156 |
| C13试验 优点评分 不小于 | 一次试验 1000 | 二次试验 1000 |  | 三次试验 1000 | ASTM D7549 |
| COAT试验 平均充气率（40h～50h）/% 不大于 | 一次试验 11.8 | 二次试验 11.8 |  | 三次试验 11.8 | ASTM D8047 |
| ISB试验 滑动挺杆平均失重/mg 不大于 凸轮平均磨损/μm 不大于 十字头平均失重/mg 不大于 | 一次试验 100 55 报告 | 二次试验 108 59 报告 |  | 三次试验 112 61 报告 | ASTM D7484 |
| ISM试验 优点评分 不小于 顶环失重/mg 不大于 | 一次试验 1000 100 | 二次试验 1000 100 |  | 三次试验 1000 100 | NB/SH/T 0884 ASTM D7468a |
| 1N试验 缺点加权评分（WDN） 不大于 环槽积炭填充率（TGF）/%（体积分数） 不大于 顶岸台重炭率（TLHC）/%（质量分数） 不大于 油耗（0h～252h）/（g/KW-h） 不大于 （0h～252h）/（g/MJ） 不大于 活塞，活塞环和缸套擦伤 环粘结 | 一次试验 286.2 20 3 0.54 （0.15） 无 无 | 二次试验 311.7 23 4 0.54 （0.15） 无 无 |  | 三次试验 323.0 25 5 0.54 （0.15） 无 无 | SH/T 0782 ASTM D6750a |
| 滚轮随动件磨损试验（RFWT） 滚轮液压挺杆销平均磨损/μm 不大于 | 一次试验 7.6 | 二次试验 8.4 |  | 三次试验 9.1 | NB/SH/T 0924 ASTM D5966a |
| HTCBT（135℃） 试验后油铜浓度增加/（µg/g） 不大于 试验后油铅浓度增加/（µg/g） 不大于 试验后铜片腐蚀/等级 不大于 | 20 120 3 |  |  |  | SH/T 0754 GB/T 5096a |
| 柴油喷嘴剪切安定性 90次循环后100℃运动黏度/（mm2/s） 不小于 | 9.3（xW-30）；12.5（0-40）；12.8（其余xW-40）。 |  | 9.3（xW-30） |  | ASTM D7109 |
| 90次循环后HTHS黏度，150℃/（mPa•s） 不小于 | 3.4（xW-30） |  | 2.8（xW-30） |  |  |
| MRV TP-1试验（T-11/T-11A试验180 h油样，ASTM D7156） 低温泵送黏度（-20℃）/（mPa·s） 不大于 如检测到屈服应力，屈服应力/Pa 不大于 | 25000 35 |  | 25000 35 |  | NB/SH/T 0862 ASTM D6896a |

表3（续）

| 项目 | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CK-4 | FA-4 |  |
| 硬度限值 丁腈橡胶 硅橡胶 聚丙烯酸酯 氟橡胶 聚乙烯丙烯酸酯橡胶（Vamac G） 拉伸强度/% 丁腈橡胶 硅橡胶 聚丙烯酸酯 氟橡胶 聚乙烯丙烯酸酯橡胶（Vamac G） 延伸率/% 丁腈橡胶 硅橡胶 聚丙烯酸酯 氟橡胶 聚乙烯丙烯酸酯橡胶（Vamac G） | （+7，-5） （+5，-TMCb 1006） （+8，-5） （+7，-5） （+5，-TMC 1006） （+10，-TMC 1006） （+10，-45） （+18，-15） （+10，-TMC 1006） （+10，-TMC 1006） （+10，-TMC 1006) （+20，-30） （+10，-35） （+10，-TMC 1006） （+10，-TMC 1006） |  |  |
| 注1：对于一个确定的柴油机油配方，不可随意更换基础油，也不可随意进行黏度等级的延伸。在基础油必须变更时，应按照API 1509附录E“轿车发动机油和柴油机油API基础油互换准则”进行相关的试验并保留试验结果备查；在进行黏度等级延伸时，应按照API 1509附录F“SAE黏度等级发动机试验的API导则”进行相关的试验并保留试验结果备查。 注2：发动机台架试验的相关说明参见ASTM D4485“C发动机油类别”中的脚注。 |  |  |  |
| a 为仲裁方法。 b TMC1006为一种标准油的代号。 |  |  |  |

- 检验规则

  - 检验分类和检验项目

本产品检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂批次检验项目包括：运动黏度、黏度指数、低温动力黏度、倾点、机械杂质、水分、闪点、泡沫性、硫酸盐灰分、碱值、氮含量、硫含量和磷含量。

基础油和添加剂无变化时，出厂周期检验项目包括：蒸发损失、低温泵送黏度和高温高剪切黏度每半年剪切一次；高温腐蚀试验、柴油喷嘴剪切试验每年检验一次。

    - 型式检验

型式检验项目包为第4章技术要求规定的所有检验项目。

在下列情况下进行型式检验：

- 新产品投产或产品定型鉴定时；

- 原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

- 出厂检验或周期检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。

  - 组批

在原材料、工艺不变的条件下，产品每生产一罐或釜为一批。

  - 取样

取样按GB/T 4756进行，每批产品取样3L（如包括发动机台架试验酌情增加取样量）作为检验和留样用。

  - 判定规则

出厂检验和型式检验结果符合第4章的技术要求，则判定该产品合格。

  - 复检规则

如出厂批次检验和出厂周期检验结果中有不符合第4章技术要求的规定时，按GB/T 4756的规定重新抽取双倍样品进行复测，复测结果如仍有一项不符合第4章技术要求的规定时，则判定该产品为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

标志、包装、运输、贮存及交货验收按SH/T 0164进行。

- 有关说明事项

需方如有要求，可与供方协商在购货合同中增加控制指标、对报告项目确定具体指标或增加产品检验频次。

_________________________________