ICS 30.020

T 40

团体标准

T/CSAE  XXXXX—XXXX

商用车手动变速箱油

Manual Transmission Fluids of Commercial Vehicle

（报批稿）

XXXX- XX-XX发布

XXXX- XX-XX实施

中国汽车工程学会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准采用重新起草法参考ASTM D5760-13《手动变速箱齿轮润滑剂性能规范》，与ASTM D5760-13的一致性程度为非等效。

本标准由中国汽车工程学会提出。

本标准由中国汽车工程学会归口。

本标准主要起草单位：中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油年研究开发中心、中国石油化工股份有限公司润滑油分公司、莱克石油化工公司、东风商用车技术有限公司、上海上汽大通南京分公司技术中心。

本标准主要起草人：王玉玲、华秀菱、周 康、汪素香、周 轶、周 珂、廖丰斌、杨国峰、蒋建强、张 坡

本标准为首次发布。

商用车手动变速箱油

- 范围

本标准规定了以精制的石油润滑油馏分为基础油，加入极压抗磨、清净分散、抗氧、防腐等多种添加剂调制而成的商用车手动变速箱油的技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本标准所属产品适用于所有商用车手动变速箱，如卡车及公共汽车手动变速箱等。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于

本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 260  石油产品水分测定法

GB/T 265  石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 511  石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）

GB/T 1995  石油产品黏度指数计算法

GB/T 3535  石油产品倾点测定法

GB/T 3536  石油产品 闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法

GB/T 4756  石油液体手工取样法

GB/T 5096  石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 11145  车用流体润滑剂低黏粘度测定法（勃罗克费尔黏度计法）

GB/T 12579  润滑油泡沫特性测定法

GB/T 17040  石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法

GB/T 17476  使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)

NB/SH/T 0306  润滑油承载能力的评定 FZG目测法

NB/SH/T 0822  润滑油中磷、硫、钙和锌含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法

NB/SH/T 0845  传动润滑剂黏度剪切安定性的测定  圆锥滚子轴承试验机法

SH/T 0037  齿轮油贮存溶解特性测定法

SH/T 0164  石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0296  添加剂和含添加剂润滑油磷含量测定法（比色法）

SH/T 0303  添加剂中硫含量测定法(电量法)

SH/T 0604  原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

SH/T 0755  手动变速箱油和后桥用油的热氧化安定性评定法（L-60-1法）

SH/T 0756  手动变速箱油热安定性评定法（循环耐久试验法）

ASTM D5662 测定汽车齿轮油与典型油封弹性体兼容性的标准试验方法

- 产品品种与标记

  - 产品品种

本标准所属产品按黏度分为3个黏度等级：75W-90、80W-90、85W-90。

  - 产品标记

商用车手动变速箱油产品标识为：黏度等级 产品名称 标准编号

例如：80W-90 商用车手动变速箱油 T/CSAE XXXXX

- 技术要求及试验方法

本标准的技术要求及试验方法见表1。

- 商用车手动变速箱油技术要求及试验方法

| 项 目 | 质量指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黏度等级 | 75W-90 | 80W-90 | 85W-90 |  |
| 100℃运动黏度/（mm2/s） | 13.5～<18.5 |  |  | GB/T 265 |
| 黏度指数 | 报告 |  |  | GB/T 1995a GB/T 2541 |
| 表观黏度（-40℃）/(mPa·s) 不大于 | 150000 | — | — | GB/T 11145 |
| 表观黏度（-26℃）/(mPa·s) 不大于 | — | 150000 | — |  |
| 表观黏度（-12℃）/(mPa·s) 不大于 | — | — | 150000 |  |
| 倾点/℃ | 报告 |  |  | GB/T 3535 |
| 闪点（开口）/℃ 不低于 | 170 | 180 |  | GB/T 3536 |
| 密度（20℃）/g/cm3 | 报告 |  |  | SH/T 0604 |
| 水分/%（质量分数） 不大于 | 痕迹 |  |  | GB/T 260 |
| 机械杂质/%（质量分数） 不大于 | 0.05 |  |  | GB/T 511 |
| 铜片腐蚀（121℃，3h）/级 不大于 | 2a |  |  | GB/T 5096 |
| 硫含量/%（质量分数） | 报告 |  |  | GB/T 17040a GB/T 11140、SH/T 0303 |
| 磷含量/%（质量分数） | 报告 |  |  | GB/T 17476a SH/T 0296、NB/SH/T 0822 |
| 泡沫性（泡沫倾向）/（mL/mL） 24℃ 不大于 93℃ 不大于 后24℃ 不大于 | 20/0 50/0 20/0 |  |  | GB/T 12579 |
| 贮存稳定性 固体沉淀物/%（质量分数） 不大于 液体沉积物/%（体积分数） 不大于 | 0.25 0.50 |  |  | SH/T 0037 |
| 与密封材料的适应性b 聚丙烯酸酯（150℃，240h） 扯断伸长率/% 不大于 硬度变化 /IRHD 体积变化率/% 氟橡胶（150℃，240h） 扯断伸长率/% 不大于 硬度变化 /IRHD 体积变化率/% | -60 -35～+5 -5～+30 -75 -5～+10 -5～+15 |  |  | ASTM D5662 |
| KRL剪切安定性（20h） 剪切后100℃运动黏度（mm2/s） | 在本黏度等级范围内 |  |  | NB/SH/T 0845 |
| FZG齿轮机试验（A/8.3/90）b/失效级 不小于 | 11 |  |  | NB/SH/T 0306 |
| 热氧化安定性评定法（L-60-1法） 100℃运动黏度增长/% 不大于 戊烷不溶物/%（质量分数） 不大于 甲苯不溶物/%（质量分数） 不大于 油泥评分 不小于 积炭/漆膜评分 不小于 | 100 3.0 2.0 9.4 7.5 |  |  | SH/T 0755 |
| 手动变速箱油热安定性评定法（循环耐久试验法） | 优于参比油 |  |  | SH/T 0756 |
| a为仲裁方法； b试验所用橡胶件也可为OEM指定的密封材料。 |  |  |  |  |

- 检验规则

  - 检验分类与检验项目

本标准所属产品的检验分为出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

出厂批次检验项目包括：运动黏度（100℃）、黏度指数、达到特定温度时的表观黏度、倾点、闪点、水分、机械杂质、铜片腐蚀以及泡沫性（泡沫倾向）。

在原材料和生产工艺没有发生可能影响产品质量的变化时，出厂周期检验项目包括：闪点（开口）每十批测定一次；硫含量、磷含量、KRL剪切安定性每年检测一次。

    - 型式检验

型式检验项目包括第4章技术要求规定的所有检验项目。

在下列情况下进行型式检验:

a）新产品投产或产品定型鉴定时；

b）原材料、工艺等发生较大变化,可能影响产品质量时；

c）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

d) 产品转厂生产时。

  - 组批

在原材料、工艺不变的条件下，产品每生产一罐或一釜产品为一批。

  - 取样

取样按GB/T 4756进行，每批产品取样3L（如包括台架试验酌情增加取样量）作为检验和留样用。

  - 判定规则

出厂检验和型式检验结果均符合第4章技术要求的规定时，则判定该产品合格。

  - 复验规则

如出厂检验检验结果中有不符合表1中技术要求的规定时，按GB/T 4756的规定重新抽取双倍样品进行复验，复验结果如有一项不符合第4章技术要求的规定时，则判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

标志、包装、运输、贮存及交货验收按SH/T 0164进行。